福建省福化古蕾化学有限公司

26 万吨/年苯酐项目

PA 项目工艺管道

（不锈钢管件）采购

技 术 协 议

甲方：福建省福化古蕾化学有限公司

乙方：

漳州•古雷

2020-09

甲方：福建省福化古蕾化学有限公司

授权代表：

乙方：

授权代表：

目 录

1、 目的和适用范围

2、 主要制造和检验规范

3、 原材料要求

4、 检验与试验

5、 标识

6、 资料交付

7、 质量保证、技术服务

8、 交货期及交货地点

9、 其他

10、未尽事宜

11、联系方式

12、附件：材料清单

1. 目的和适用范围

为确保福建省福化古蕾化学有限公司 26万吨/年苯酐项目工艺外管专业材料之不

锈钢钢管类材料从材料、制造、检验、交货都符合设计与合同要求，特制定本协议。

本协议作为商务合同的一部分，与商务合同具有相同的法律效力。

2. 主要制造和检验规范

除非特别规定，本项目产品的生产制造及检测采用以下标准规范的最新版:

 GB/T13401-2017 《钢制对焊管件》

 GB/T14383-2008 《锻钢制承插焊和螺纹管件》

 GB/T19326-2012 《锻制承插焊、螺纹和对焊支管座》

 HG 20615～20635-2005 《钢制管法兰、垫片、紧固件》

 GB/T12459-2017 《钢制对焊无缝管件》

 JB 4728-2000 《压力容器不锈钢锻件》

 GB/T14976-2012 《流体输送用不锈钢无缝钢管》

 NB/T 47013.1～13-2015   《承压设备无损检测》合订本

- GB/T 13401-2017      《钢制对焊管件 技术规范》

3. 原材料要求

主要原材料、外协供应商表

| 序号 | 名 称 | 规格型 号 | 分承包方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板材 | / | 济钢、太钢、首钢、武钢、本钢、南钢、三钢等 |
| 2 | 锻件 | / | 中南重工，张家港海锅，江阴恒业，无锡法兰， 或本厂锻打（坯料采自国有大型钢铁企业） |
| 3 | 不锈钢管材 | / | 宝钢、太钢、久立特材、武进、江苏银环等 |

注 1：如果材料供应商超出以上范围，需事先得到买方认可。

注 2：对于锻件供应商，如不在以上的范围，需具备中石化一级网络供应商资格并

需得到甲方认可。

4. 检验与试验

4.1原材料及复验要求：

 原材料须有原始钢厂的质量证明书，质量证明书项目应齐全；

 对进厂材料按炉、批进行化学成分检验（复验），检验结果复合 ASTM A105

的规定；

 对于法兰的原材料(锻件)按NB/T 47013.2进行 100%超声波检测，I级合格；

 对于用于管件制作的钢管、钢板等按批次进行化学成份分析；

4.2制造过程中检验及出厂检验：

 对于锻制法兰，逐件进行表面质量（100% MT, Ⅰ级合格）、尺寸检测及硬

度测试，检测结果符合标准要求；

 对于有缝对焊管件，成形后，焊缝按NB/T 47013.2进行 100%射线检测，Ⅱ

级合格；

 逐件进行表面质量、尺寸检测及硬度测试，检测结果符合标准要求；

4.3对于由乙方配套的垫片、紧固件、金属软管、橡胶接头等检测方法依照对应

行业标准；

4.4材料到现场检验：材料进场后需配合甲方（甲方安排第三方检测公司）及相

关人员进行检验；

5. 标识

5.1标识方法及位置：采用喷漆或打点，位置为外边缘（法兰）或醒目位置。

5.2标识内容：

 制造厂名、商标；

 产品制造标准；

 规格、型号、壁厚；

 钢的材质；

5.3包装、运输：

 运输过程中应采取有效固定措施，不允许有磕碰，避免损伤焊接坡口；

 DN150（含）以下管件木箱包装，内、外各附 1份装箱清单；

 DN150以上管件采用裸装，运输过程中不允许有磕碰，损坏和变形；

 所有法兰密封面必须加塑料法兰盖保护（保护密封面）；

 所有不锈钢管件必须加薄膜缠绕保护；

 所有不锈钢材质的材料必须做油漆色标加以区分。

 DN400(含)以下法兰密封面采用塑料帽保护，木箱包装，内、外各附 1份装

箱清单；

 DN400以上法兰采用裸装，密封面妥善保护；

 法兰表面涂油防锈，运输过程中应采取有效固定措施，不允许有磕碰，避

免损伤焊接坡口；

 5.4按使用区域进行包装并标识清楚。

6. 资料交付

| 文件类型 | 文件名 | 数量 | 交付时间 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量证明书和各类质量 证明文件（包括原材料的质保书 复印件及第 4项检验与试验报告） | 1 原件+4 复印件+1CD | 随货发运 | 关键 |
| 2 | 产品制造工艺、检验文件 | 1（电子档） | 合同生效后 1周 | 关键 |

7. 质量保证、技术服务

7.1 质量保证：质保期按商务合同要求。在质保期内如因乙方的原因管道质量

出现问题，由乙方无偿进行维修或更换。

7.2货到现场后 3个工作日，由甲乙方及施工单位三方进行验收（不包括检测），

如有异议，乙方需在 4小时之内给出答复，24小时内赶至甲方现场进行处理。

8．交货期及交货地点

8.1 交货期：按商务合同。

8.2 交货地点：甲方施工现场车板交货。

8.3 乙方在发货前 1天书面通知甲方货到现场的时间和车辆数量、送货清单。

9. 其他

乙方应向甲方提供各种合理的必要的方便条件，包括甲方人员可以随时到制造厂

进行检查，以便能确认所供产品正在按甲方要求进行制造和供货，甲方的检查和测

试证明并不能免除乙方对材料、制造质量等方面的义务和责任。

由乙方配套的垫片、紧固件、金属软管、橡胶接头等须为具相关制作资质的工厂

生产并提供质量保证书，工厂需得到甲方认可后方可供货。

所有锻件不允许焊接修补，正火状态供货，并提供热处理报告；

对焊法兰、管件坡口加工型式按 ASME B16.25执行，加工后应防止损伤和磕碰。

弯头的制作工艺采用冷推成型或热推成型或钢板热模压焊接成型。钢板制弯头内

外弧各有一道纵向焊缝。

有缝三通采用钢板卷焊后热模压拔制制造，在支管对面部位有一道纵向焊缝。无

缝异径管采用无缝钢管热模压成型工艺制作；钢板制异径管采用钢板卷焊成形。

冷成型管件以正火状态交货，其余以退火状态交货，热处理应有控温装置并自动

纪录曲线。

施焊的焊接工艺及焊接材料应按 NB/T47014标准进行焊接工艺评定，合格后方准

焊接，焊接操作人员应持有相应的焊接资格证书。

所有碳钢管件进行喷砂或抛丸处理，不锈钢管件进行酸洗钝化处理。

10. 未尽事宜

未尽事宜双方协商，必要时签订补充技术协议，补充协议与本协议具有同样的法

律效力。

11. 联系方式

甲方：福建省福建省福化古蕾化学有限公司

联系人：连超超

联系地址：福建省漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号

邮政编码：363216

办公电话：

电子邮件：liancc@fjpec.com.cn

乙方：

缩写：

联系人：

联系地址：

邮政编码：

办公电话：

手机：

传真：

电子邮件：

12. 附件: 材料清单

以上法兰供货时法兰面必须加塑料法兰盖保护密封面，DN150（含）以下管件木箱包装， DN150以上管件采用裸装，运输过程中不允许有磕碰，损坏和变形。所 有不锈钢管件必须加塑料薄膜或者（其它材料）缠绕保护。钢制夹套带颈对焊法兰必须严格按 HG 20615-2009附录 B要求制作。