储罐通用制造工艺要求
储罐制造、检验、验收等应按照相关标准、规范以及图样的规定执行，所有标 准、规范均应为当时最新的有效版本。如果各个标准、规范、文件中有要求不一 致的地方，按照严格的要求执行。
1、封头的制造
1.1、外购     按图样及标准外购封头，材料需有质保书。保证封头成形的最小厚度。
1.2、确认     对原材料质保书、材料标记进行确认。
1.3、验收     按标准或图样要求对封头几何尺寸、外观质量进行检验，并检验坡口型式。
1.4、入库     对验收合格的封头登帐入库。
1.5、发料     按“零部件明细表"发料。
说明:所有封头均需要封头制造厂提供经质监部门部门确认的监检证书。
2、壳体的制造

壳体的制造质量，除保证焊缝的焊接质量外，壳体的圆度和直线度及错边量也是重要的质量指标。而单个筒节的质量控制是确保整个壳体圆度和直线度及错边量的前提。
单节筒节的制造工序如下:
2.1、发料     按制造工艺卡及材料明细表发料，材料需有质保书。
2.2、划线     按总图及排版图划线，标记移植。
2.3、下料     按线切割下料。
2.4、铣边     按要求划线铣边，坡口型式按焊接工艺。
2.5、卷制     卷制成形，样板检查.
2.6、对口     按标准控制错边量。
2.7、焊接     按焊接工艺规程执行。
2.8、校圆     筒体校圆，要求校角度，椭圆度符合相应标准。
2.9、无损检测  按图纸要求关对焊缝进行无损检测。
在以上工序中，主要控制筒节的直径偏差、圆度偏差以及筒节端面与轴线的垂直度偏差。在多个筒节组对过程中，也必须严格控制环缝错边量、筒体椭圆度、直线度。壳体焊接完后，用样板对壳体进行检查。
3、法兰制造
3.1、发料    按制造工艺卡及材料明细表发料，材料需有质保书。各工序标记移植。
3.2、划线    按图划线，留加工余量，标记移植。
3.3、下料    依线切割，去除毛刺。
3.4、车      按图加工法兰，标记移植。
3.5、划线    按图划螺栓孔位置线。
3.6、 钻孔    按划线钻孔。
3.7、清洗    用溶剂将法兰清洗去除油脂，待用。
3.8、 检验   按图检查法兰几何尺寸及数量。
4.补强圈制造
4.1、发料   按制造工艺卡及产品零件明细表发料，材料需有质保书，各工序标记移植。
4.2、划线   按图划线，标记移植。
4.3、下料   依线切割，并按图制作坡口。
4.4、成形   经车加工后按补强位置曲面成形。
4.5、划线   按图划M10丝孔位置线。
4.6、钻孔   按划线钻孔¢8.4
4.7、攻丝     攻M10内螺纹丝孔一只。
4.8、检验     按图检查补强圈几何尺寸，并置于补强位置检查贴合情况。
5、容器支座的制造
5.1、发料     按制造工艺卡及材料明细表发料，材料需有质保书。
5.2、划线     按图划线，标记移植。
5.3、下料     按线切割支座垫板、腹板、筋板等，去除毛刺。
5.4、铣边     按要求划线铣边，坡口型式按焊接工艺。
5.5、校圆     垫板校圆符合相应标准
5.6、焊接     按焊接工艺规程执行。
5.7、组对     按图及要求安装支座垫板与壳体点焊牢固。
5.8、焊接     按焊接工艺规程执行。
5.9、检验     焊缝外观质量及尺寸检查。
6、 设备总装
6.1、组对     按图组对所有管法兰和接管，要求法兰密封面与接管轴线垂直度允差
≤法兰外径1%，且不大于3mm。
6.2、焊接     按焊接工艺规程执行。
6.3、探伤     按图样和标准的要求进行无损检测
6.4、组对     取检验合格的封头、筒体、弯头等部件，修磨焊接处至金属光泽，按图进行组对。
6.5、焊接     按焊接工艺规程执行。
6.6、探伤     按图样和标准的要求进行无损检测
6.7、划线     按总装图及管口方位图划设备上所有开孔位置线。
6.8、开孔     按图及划线开孔、制坡口。
6.9、组对     按总装图装配所有法兰接管、筒体，要求法兰密封面与筒体轴线垂直度允差不大于法兰外径1%，且不大于3mm.
6.10、焊接    按焊接工艺规程执行。
6.11、探伤    按图样和标准的要求进行无损检测
6.12、打磨    对所有接管与壳体焊缝进行打磨圆滑，圆角半径3-5mm。
6.13、组对    按图纸及技术要求组对支撑板、铭牌架，接地板等。

6.14、焊接    按图纸及焊接工艺规程焊接铭牌架、接地板等。
6.15、热处理  按图样要求(如果需要)
6.16、检验    按图纸技术要求检验，整理软件资料，外观检查。

7、试压      先对补强圈通以0.4~0. 5MPa的压缩空气检查焊缝质量，合格后按图纸要求对设备进行水压试验。(试压后必须用压缩空气将设备内部吹干)
8、确认      对水压试验进行确认。

9、铭牌      将铭牌固定在铭牌架上。

10、防腐     设备除锈去污后，按图纸要求及技术文件涂漆与防腐。
11、搅拌器安装  按要求将搅拌器、联轴器、机架、填料密封安装在容器上。

12、试运转   按照标准以及搅拌器制造商的要求进行搅拌器的试运转试验。

13、封口     封闭设备上所有的接管管口，上好所有法兰盖及配对法兰，配对法兰中间加垫片，其余管口用橡胶板或三合板封口。(碳钢法兰密封面及螺栓丝扣部分涂黄油)
14、出厂     软件资料汇总，设备整体检查后出厂。
15、供方出设计图纸，需方签字确认后生产。