福建省东南电化股份有限公司

技术规格书

福建省东南电化股份有限公司

2021年3月

# 1　总则

1.1 范围

本技术规定适用于福建省东南电化股份有限公司搬迁工程烧碱、PVC项目装置的非金属设备制造、试验及检验。制造厂所提供的各设备需满足本文件及所有附件的要求。任何异议、偏离和替代均应得到需方的书面认可。

1.2标准规范

HG/T20696-1999 玻璃钢化工设备设计规定

CD 130A19-85手糊法玻璃钢制设备设计技术条件

GB/T 8237-2005纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

GB/T 1447-2005纤维增强塑料拉伸性能试验方法

GB/T 1448-2005纤维增强塑料压缩性能试验方法

GB/T 1449-2005纤维增强塑料弯曲性能试验方法

GB/T 1450.1-2005纤维增强塑料层间剪切强度试验方法

GB/T 1450.2-2005纤维增强塑料冲压式剪切强度试验方法

GB/T 1451-2005纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法

GB/T 3355-2005纤维增强塑料纵横剪切试验方法

GB/T 3854-2005纤维增强塑料巴柯尔硬度试验方法

JC/T277-1994无碱玻璃纤维无捻粗纱

JC/T278-1994中碱玻璃纤维无捻粗纱

JC/T281-1995无碱玻璃纤维无捻粗纱布

JC/T587-1995纤维缠绕增强塑料贮罐

JC/T576-1994中碱玻璃纤维无捻粗纱布

可采用不低于国家相关标准的制造厂商标准，同时还应遵循采购合同、设计图纸上规定的其它规范和法规。所有采用的规范，标准和技术条件均应理解为在采购邀请日期之前的最新版本，并包括最新的补充和增补。当上述规范、规定与图纸、附件出现矛盾时 ,以上述文件中最严格的要求为准。

1.3责任

供方应按照技术文件、图纸和相应的标准规范的要求进行化工容器设备的设计优化、制造、试验和检验。如需对原设计进行修改优化，应取得原设计单位的书面认可。

1.4 在设备的材料、制造、检验、试验、验收、包装及运输过程中，投标人应严格按照本规格书尤其是附件中《数据表》的规定，任何偏离都应在技术规格偏离表中逐条列明。

1.5 本规格书包含了对招标设备最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方应提供满足本规格书和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。在遵守现行有关招标设备的标准、规范、规定的原则下，本规格书连同数据表一起对招标设备在设计与制造、检验和试验、涂漆与包装运输、性能保证等方面提出了补充、强调或限制性的说明。

1.6 供方必须对整个设备的性能负责，并保证在数据表中规定的工况下整个机组均能安全、稳定、高效、连续地运转。在规定的操作条件下，设备使用寿命最少为12年，且不间断连续操作最少为2年。

1.7 若供方发现用户的招标文件之间相互有矛盾，应按下列优先顺序执行：招标图纸、数据表、技术规格书，同时供方应及时在投标文件中以书面方式提出，以供用户确认。

1.9 如供方对相关招标文件的条款在技术上有不同的见解，应在投标文件中及时提出书面意见，并在加以说明，以供用户确认。

1.10 供方应将数据表中相应项目填写完整，并在投标文件中提交。

1.11 供方应在投标文件中提供设备相关性能曲线图，并标明设计工况点。

# 2　设备清单

| 序号 | 位 号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300V0501a | 循环槽 | 1 |
| 2 | 300V0502a | 配碱循环槽 | 1 |

- 技术要求及材料规范

- 这2台玻璃钢设备为PVC+FRP材质，要求现场制作，管口大小按图纸制作、管口方位现场确定。整体按设计图纸中的技术要求制作外，各分包设备使用材料要求的厂商与品牌推荐如下（若用其他厂家产品，品质则应不低于以下厂家档次且经我司同意）：材料要求的厂商与品牌

- PVC板：保定力达、保定荣泰

- 外加强层：金陵力联思树脂有限公司、上纬化学（上海）有限公司

- 纤维：重庆国际复合材料股份有限公司、欧文斯科宁（中国）有限公司、泰山玻璃纤维有限公司

- 复合结构各层树脂含量及厚度规定：

- ⑴  内表面层（PVC）采用挤出板，厚度≥12mm

- ⑵ 强度层（增强结构层）树脂含量 30~40%，厚度由载荷条件技术确定

- ⑶ 外表面层（耐气候外层）树脂含量＞ 90%，厚度0.5mm

4.1　检验与测试

4.1.1设备的制造、组装期间，供方应按图纸、《技术规格书》及相关的法律、法规、标准对设备进行检验和试验，并提供相关程序文件供需方审查。在按照买卖双方同意的检验程序进行检验时，需方或需方委托的第三方有权参加设备材料的检验和试验。如果有外购关键材料，供方应通知材料供应商，需方或第三方有权在其制造期间参加设备材料的检验和试验。

4.1.2供方在进行装配，检验和试验之前一个月内通知需方并向需方提供待检验产品的检验项目和进度表。需方在收到供方的检验进度之后十天内通知供方，告知需方代表参加检验的时间。

4.2 检验

（1）检验采用目测方法，必要时可使用放大镜，主要检查是否漏涂、涂层不均、存在气孔、针眼存在杂物等缺陷，不允许存在泛白和固化不完全。且应同时采用棉花浸乙醇（或丙酮）擦玻璃钢层内外表面，棉花应不变色。

（2）气泡：耐蚀层表面允许最大气泡直径为 5mm，每平方米直径不大于 5mm的气泡不多于三个时，可不补修，否则应将气泡划破进行修补。

（3）裂纹：耐蚀层表面不得有深度为 0.5mm以上的裂纹，增强层表面不得有深度为 1mm以上的裂纹，否则应予以补修。

(4）凹凸 (或皱纹）：耐蚀层表面应光滑平整，增强层的凹凸部分厚度应不大于厚度的 20%。

（5）返白：耐蚀层不应有返白处，增强层返白区最大直径应为 50mm。

（6）对设备进行最终厚度测定。采用测厚仪在整个设备上有目的地测定每平方米不少于 1个点，应达到图纸规定的厚度。

设备制作后的玻璃钢的抗拉强度应不低于 150MPa，并在完成上述检验后，制造厂应按经审批的图纸技术要求完成 48小时盛水试验。

5、性能保证。

1、供方必须对主体及各组件使用寿命必须保证

2、供方必须对设备的加工精度做出保证。

3、供方必须对设备的使用材质作出保证。

6、交货进度表

招标编号：                                                合同包号：

| 序号 | 设备位号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 发货地点 | 交货时间 | 重量 | 现场制作工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据招标文件要求制定货物交货进度计划。

相关资料文件交付进度计划。

7、服务承诺（明确服务优势）

含人员培训、现场技术服务、设计联络、售后服务等。